ГОСТ 24054-80

Группа Т59

### ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
    
ИЗДЕЛИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

### МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Общие требования

### Engineering and instrument production items.
Leak detection methods. General requirements.

Дата введения 1981-01-01

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 марта 1980 г. N 1411 
     
     Проверен в 1986 г. Постановлением Госстандарта от 21.04.86 N 1015 срок действия продлен до 01.07.90*
_________________
     * Ограничение срока действия снято по протоколу N 4-93 Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации. (ИУС N 4, 1994 г.). Примечание “КОДЕКС”.
     
     ПЕРЕИЗДАНИЕ. Февраль 1987 г.
     
     ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное постановлением постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 20.08.90 N 2427, введенное в действие с 01.07.91 и опубликованное в ИУС N 11, 1990 г.
     
     Изменение внесено юридическим бюро "Кодекс" по тексту ИУС N 11, 1990 г.
     
     
     Настоящий стандарт устанавливает общие требования к выбору методов испытаний на герметичность, к подготовке и проведению испытаний.
     
     Стандарт полностью соответствует международному стандарту МЭК 68-2-17.
     
     Применяемые в стандарте термины - по ГОСТ 26790-85.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1).

### 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Испытания на герметичность проводят с целью определения степени негерметичности изделий и (или) их элементов, а также выявления отдельных течей.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1). 
     
     1.2. Требования к степени негерметичности должны быть определены при разработке конструкции. Степень герметичности должна характеризоваться потоком газа, расходом или наличием истечения жидкости, падением давления за единицу времени, размером пятна и тому подобными величинами, приведенными к рабочим условиям.
     
     Примечание. Допускается характеризовать степень герметичности контролируемой величиной в условиях испытаний.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
     
     
     1.3. Выбор метода испытаний на герметичность, а также установление требований к подготовке изделий к испытаниям на герметичность должны осуществляться при разработке конструкции изделия и (или) технологии его изготовления.
     
     Примечание. Метод испытаний, установленный в конструкторской документации, может быть заменен технологом по согласованию с разработчиком изделия.
     
     
     1.4. Испытания на герметичность должны включаться в технологический процесс изготовления изделия таким образом, чтобы предшествующие технологические операции не приводили к случайному перекрытию течей. При невозможности исключить опасность случайного перекрытия течей, в технологическом процессе необходимо предусмотреть операции, обеспечивающие освобождение течей от закупорки.
     
     1.5. Метод и (или) программа испытаний на герметичность должны быть указаны в технических условиях на изделие конкретного вида.

### 2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ 
НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

2.1. В зависимости от рода пробного вещества методы испытаний на герметичность подразделяются на две группы: газовые и жидкостные. Каждая из групп включает в себя подгруппы, различающиеся по принципу регистрации пробного вещества. Подгруппы делятся на способы, различающиеся по условиям реализации методов. Классификация наиболее распространенных методов испытаний на герметичность и их общая характеристика приведены в справочном приложении 2.
     
     2.2. Метод испытаний необходимо выбирать в зависимости от назначения изделий, их конструктивно-технологических особенностей, требований к степени негерметичности, а также технико-экономических характеристик испытаний.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1). 
     
     2.3. Метод должен обеспечивать проведение испытаний в условиях, отвечающих требованиям действующей нормативно-технической документации по технике безопасности и промышленной санитарии.
     
     2.4. Метод должен характеризоваться наименьшим или наибольшим значением определяемой величины, которое может быть зафиксировано при заданном способе реализации метода.
     
    (Измененная редакция, Изм. N 1).

### 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Пробное вещество, используемое для испытаний на герметичность, не должно вредно воздействовать на испытуемое изделие и людей.
     
     3.2. Подготовка изделий к испытаниям на герметичность должна предусматривать устранение последствий случайного перекрытия течей после хранения, транспортирования и операций, предшествующих испытаниям.
     
     3.3. Для испытаний на герметичность следует использовать оборудование, укомплектованное специальными присоединительными и установочными деталями и калиброванными течами в соответствии с техническими условиями на изделия конкретного вида.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное*

_______________
     Приложение 1 исключено. Изм. N 1.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Справочное

### КЛАССИФИКАЦИЯ НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЙ НА 
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Наиме- нование группы методов | Наиме- нование метода | Наимено- вание способа реализации метода | Краткое описание способа | Порог чувстви- тельности течеис- кателя, | Формула для оценки порога чувстви- тельности при индикации потока газа | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовые | Радио- активный | Компрес- сионный | Изделие заполняют под давлением смесью газов, содержащей радиоактивные изотопы. О негерметичности судят по показаниям индикатора радиоактивного излучения | - | - | - |
|  |  | Камерный | Изделие помещают в камеру, заполненную под давлением смесью газов, содержащих радиоактивные изотопы, и выдерживают в течение определенного времени. О негерметичности судят по показаниям индикатора радиоактивного излучения | - | - | - |
|  | Маномет- рический | Компрес- сионный | Изделие заполняют пробным газом под давлением, отсекают подачу газа и выдерживают в течение определенного времени. О негерметичности судят по величине понижения давления в изделии | - |  | - |
| Газовые |  | Ваку- умный | Изделие вакуумируют, затем прекращают откачку газа и выдерживают в течение определенного времени. О негерметичности судят по повышению давления в изделии | - | То же | - |
|  |  | Камерный | Изделие или его часть помещают в камеру, заполняют его пробным газом под давлением и выдерживают в течение определенного времени. 0 негерметичности судят по величине повышения давления в камере | - |  | - |
|  | Масс- спектро- метри- ческий | Вакуумной камеры | Изделие помещают в вакуумированную камеру, подают в него пробный газ или смесь газов под давлением, утечку пробного газа в камеру регистрируют масс-спектрометрическим течеискателем. |  | - | Пределы порога чувствитель- ности даны для различных типов течеис- кателей при работе с гелием |
|  |  | Накопления при атмос- ферном давлении | Изделие помещают в чехол или камеру, заполненную атмосферным воздухом, и подают в него пробный газ или смесь газов под давлением и выдерживают в течение определенного времени, затем в камеру вводят щуп, соединенный с масс-спектрометрическим течеискателем. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | То же | - | То же |
| Газовые |  | Опрессовки в камере | Изделие вакуумируют, помещают в камеру и соединяют с масс-спектрометрическим течеискателем, в камеру подают пробный газ или смесь газов. О негерметичности судят по показаниям течеискателя |  | - | Пределы порога чувствитель- ности даны для различных типов течеиска- телей при работе с гелием |
|  |  | Опрессовки замкнутых оболочек | Изделие помещают в камеру, заполняемую под давлением пробным газом, и выдерживают в течение определенного времени, после чего изделие помещают в другую камеру, которую вакуумируют и соединяют с масс-спектрометрическим течеискателем. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | То же | - | То же |
|  |  | Обдува | Изделие подключают к масс-спектрометрическому течеискателю и вакуумируют, контролируемые участки обдувают струей пробного газа или смеси газов. О негерметичности судят по показаниям течеискателя |  | - | Пределы порога чувствитель- ности даны для различных типов течеис- кателей при работе с гелием |
|  |  | Щупа | Изделие заполняют под давлением пробным газом или смесью газов, после чего сканируют контролируемые участки поверхности щупом, соединенным с масс-спектрометрическим течеискателем. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | - | То же | То же |
| Газовые | Гало- енный | Щупа | Изделие заполняют под давлением галоидосодержащим пробным газом (фреоном, четыреххлористым углеродом и др.) или смесью газов, после чего сканируют контролируемые участки щупом галогенного течеискателя. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | 10 | - | Порог чувствитель- ности дан для фреона-12 |
|  |  | Обдува | Преобразователь галогенного течеискателя соединяют с испытуемым изделием, после чего изделие вакуумируют. Контролируемые участки обдувают струей галоидосодержащего пробного газа или смеси газов. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | 10 | - | То же |
|  | Пузырь- ковый | Компрес- сионный | Изделие погружают в ванну с индикаторной жидкостью и заполняют его пробным газом под давлением. О негерметичности судят по появлению пузырьков газа | - |  | - |
|  |  | Нагреванием | Изделие погружают в ванну с нагретой индикаторной жидкостью и заполняют его пробным газом под давлением. О негерметичности судят по появлению пузырьков газа | - | То же | - |
| Газовые | Пузырь- ковый | Камерный | Изделие подключают к пузырьковой камере (счетчику пузырьков газа) и подают в него пробный газ под давлением. О негерметичности судят по интенсивности появления пузырьков газа в камере после стабилизации системы | - | - | - |
|  |  | Вакуумный | Изделие погружают в ванну с индикаторной жидкостью, пространство над которой вакуумируется, и заполняют его пробным газом под давлением. О негерметичности судят по появлению пузырьков газа | - |  | - |
|  |  | Обмыли- ванием | Изделие заполняют пробным газом под давлением, контролируемые участки покрывают пенящейся массой. О негерметичности судят по появлению пузырьков газа в пенящейся массе | - |  | - |
| Газовые | Ультра- звуковой | - | Изделие заполняют пробным газом под давлением, после чего сканируют контролируемые участки щупом ультразвукового течеискателя. О негерметичности судят по уровню сигнала течеискателя |  | - | - |
|  | Катароме- трический | - | Изделие заполняют под давлением пробным газом с теплопроводностью, отличающейся от теплопроводности окружающего воздуха, после чего сканируют контролируемые участки щупом катарометрического течеискателя. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | 10 | - | Порог чувствитель- ности дан для гелия |
|  | Хими- ческий | - | Контролируемые участки покрывают индикаторной лентой или индикаторной массой, после чего изделие заполняют под давлением пробным газом, химически реагирующим с материалом ленты или массы, и выдерживают изделие в течение определенного времени. О негерметичности судят по появлению пятен на ленте или массе | - | - | - |
|  | Инфра- красный | - | Изделие заполняют пробным газом под давлением, после чего сканируют контролируемые участки щупом, соединенным с инфракрасным течеискателем. О негерметичности судят по показаниям течеискателя | 10 | - | Порог чувствитель- ности дан для закиси азота |
|  | Парамет- рический | - | Изделие помещают в камеру, заполненную пробным газом, создают в камере избыточное давление. О негерметичности судят по отклонению функциональных характеристик изделия от их номинальных значений | - | - | - |
| Жидко- стные | Гидроста- тический | Компрес- сионный | Изделие заполняют пробной жидкостью и выдерживают в течение определенного времени. О негерметичности судят по появлению капель или пятен на поверхности изделия или индикаторной массе, нанесенной на эту поверхность | - | - | - |
|  |  | Внешней опрессовки | Изделие погружают в ванну с пробной жидкостью, создают в ванне избыточное давление и выдерживают изделие в течение определенного времени. О негерметичности судят по появлению капель или пятен на внутренней поверхности изделия | - | - | - |
|  |  | Капил- лярный | Контролируемые участки оболочки изделия покрывают индикаторной массой, противоположную сторону оболочки смачивают пробной жидкостью. О негерметичности судят по появлению пятен на индикаторной массе | - | - | - |
|  | Люминес- центный (цветной) | Компрес- сионный | Изделие заполняют под давлением пробной жидкостью, содержащей люминесцирующие (красящие) вещества и выдерживают в течение определенного времени, после чего освещают контролируемые участки ультрафиолетовым (видимым) светом. О негерметичности судят по появлению на поверхности изделия светящихся (цветных) точек или линий | - | - | - |
|  |  | Капил- лярнный | На оболочку изделия наносят слой жидкости, содержащей люминесцирующие (красящие) вещества или погружают в эту жидкость, выдерживают в течение определенного времени, после чего освещают противоположную сторону оболочки ультрафиолетовым (видимым) светом. О негерметичности судят по появлению на поверхности светящихся (цветных) точек или линий | - | - | - |
|  | Электри- ческий | - | Изделие заполняют пробной жидкостью под давлением и выдерживают в течение определенного времени. На контролируемый участок устанавливают два электрода, разделенных пластинкой или лентой из непроводящего пористого материала. О негерметичности судят по появлению тока в цепи, соединяющей электроды | - | - | - |
|  | Парамет- рический | - | Изделие помещают в ванну с пробной жидкостью и выдерживают в течение определенного времени. О негерметичности судят по отклонению функциональных характеристик изделия от их номинальных значений | - | - | - |

Примечания:
     
     1. Порог чувствительности течеискания при реализации метода может существенно отличаться от порога чувствительности течеискателя.
     
     (Измененная редакция, Изм. N 1).
          
     2. Перечень обозначений к формулам приведен в справочном приложении 3.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

### ПЕРЕЧЕНЬ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| Обозначение | Наименование |
| --- | --- |
|  | Объем изделия |
|  | Продолжительность испытания |
|  | Объем камеры |
|  | Наименьший регистрируемый диаметр пузырька |
|  | Коэффициент поверхностного натяжения |
|  | Плотность индикаторной жидкости |
|  | Ускорение свободного падения |
|  | Высота слоя индикаторной жидкости |
|  | Атмосферное давление |
|  | Давление в вакуумированном пространстве над слоем индикаторной жидкости |
|  | Нижний предел измерения манометра |
|  | Время от момента образования пузырька до его отрыва |

Текст документа сверен по: 
     официальное издание
     Госстандарт СССР -
     М: Издательство стандартов, 1987