ПНАЭ Г-7-019-89 Контр.Гермет

2.4. В соответствии с назначенным классом герметичности контроль проводится по технологии технологических карт контроля, в которых указаны конкретные способы контроля и подготовки изделия под контроль. В случае отступлений от требований настоящей методики документы должны быть согласованы с головной отраслевой материаловедческой организацией.

5.4.12. При повторном проведении испытаний гидравлическим способом с индикаторным покрытием выявление дефектов резко ухудшается.

Проведение повторных испытаний должно быть согласовано с головной материаловедческой организацией.

При повторных испытаниях следует:

- удалить индикаторную массу щеткой или сухой ветошью;

- промыть контролируемую поверхность этиловым спиртом, водой с добавками моющих средств или 1 - 3%-ным водным раствором аммиака;

- проверить степень удаления следов люминофора в лучах ультрафиолетового света;

- нанести индикаторную массу на контролируемый участок изделия и провести все остальные операции, перечисленные в п. 5.4.8.

2.4. В соответствии с назначенным классом герметичности контроль проводится по технологии технологических карт контроля, в которых указаны конкретные способы контроля и подготовки изделия под контроль. В случае отступлений от требований настоящей методики документы должны быть согласованы с головной отраслевой материаловедческой организацией.

5.4.12. При повторном проведении испытаний гидравлическим способом с индикаторным покрытием выявление дефектов резко ухудшается.

Проведение повторных испытаний должно быть согласовано с головной материаловедческой организацией.

При повторных испытаниях следует:

- удалить индикаторную массу щеткой или сухой ветошью;

- промыть контролируемую поверхность этиловым спиртом, водой с добавками моющих средств или 1 - 3%-ным водным раствором аммиака;

- проверить степень удаления следов люминофора в лучах ультрафиолетового света;

- нанести индикаторную массу на контролируемый участок изделия и провести все остальные операции, перечисленные в п. 5.4.8.